| 企业名称 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 所属行业 | 制造业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技需求名称 | 电弧炉深脱磷过程的热力学模型及反应动力学模型，及铁酸钙在电弧炉深脱磷过程中的应用技术； 冶金钢锭浇注、凝固过程的数值模拟，及钢锭设计对钢锭质量的影响； 真空感应炉流钢漏斗的材质、流场设计及优化； 核电用低氢300系列不锈钢的研发; Cr12型冷作模具钢共晶碳化物不均匀性攻关。 |
| 联系人 | 王哲 | 职务 | 科长 | 办公电话 | 56689161-2435 |
| 手机 | 15041326904 | 传真 |  | E-mail | jsb@fs-ss.com |
| 企业简介： 抚顺特殊钢股份有限公司（原抚顺钢厂）始建于1937年，是我国大型特殊钢重点企业和军工材料研发及生产基地。公司拥有国家级技术中心及众多的高科技人员，其生产研究与开发囊括了特殊钢的高新领域，具备年产特殊钢材65万吨以上的生产能力，并具有广阔的市场发展空间。 |
| 科技需求内容介绍： 电弧炉深脱磷过程的热力学模型及反应动力学模型，及铁酸钙在电弧炉深脱磷过程中的应用技术： 目前抚钢低磷品种（P≤0.008%）及极低磷品种（P≤0.004%）合同较多，电弧炉出钢磷要求小于0.0030%甚至更低，采用传统方式在氧化后期进行深脱磷操作时，生产效率低、经济性差，需要研究有效的电弧炉深脱磷技术； 2.冶金钢锭浇注、凝固过程的数值模拟，及钢锭设计对钢锭质量的影响： 冶金钢锭的浇注及凝固过程对钢锭内、外部质量影响较大，希望能够通过对不同合金比钢类、不同锭型的浇注及凝固过程进行数值模拟，以确定钢锭模设计及浇注方式两个因素对钢锭质量的影响； 真空感应炉流钢漏斗的材质、流场设计及优化： 目前抚钢真空感应炉部分炉台使用浇注漏斗，浇注漏斗的材质及流场设计对感应钢锭的纯净度有一定影响，希望通过对浇注漏斗的改进，减少其对钢液的污染、提高挡渣效果，同时提高其使用经济性。 4.核电用低氢300系列不锈钢的研发 第四代核电快堆项目用钢，目前使用的300系列（尤其316）不锈钢棒、板材均严格限制[H]≤5ppm。抚钢目前的[H]含量水平为10ppm以上，需研制控[H]工艺，才能满足产品要求。 5.Cr12型冷作模具钢共晶碳化物不均匀性攻关 随着模具行业的不断发展，大型化模具需求逐步增大，对钢材的质量要求也越来越严，Cr12型冷作模具钢锻制扁钢(规格100-300*400-800mm)的共晶碳化物不均匀性要求≤4级合格。抚钢目前水平5-6级，需工艺攻关，使共晶碳化物不均匀性达到≤4级。 |
| 未来发展的重点领域、重点产品和重大技术： 重点发展航空、航天、军工核电领域,重点产品为高温合金、高强钢、特冶不锈钢、高档工模具钢、高档轴承钢、高档齿轮钢产品。 |

企业科技需求表